《土木工程材料》考试专业：结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程

- 硕士研究生入学考试大纲

（一）土木工程材料的基本性质

理论复习土木工程材料的组成、结构和构造及其以材料基本性质的关系；熟练掌握土木工程材料的基本物理性质与材料的基本力学性质和耐久性概念，问题举例。

（二）建筑钢材

理论复习建筑钢材的微观结构及其与性质的关系；熟练掌握建筑钢材的力学性质的意义及影响因素；熟悉建筑钢材的强化机理及强化方法；掌握土木工程中常用建筑钢材的分类及其选用原则；了解建筑钢材的防火及防锈措施，课件举例。

(三)   无机胶凝材料

理论复习石膏、石灰、水玻璃等气硬性胶凝材料的硬化机理、性质及使用要求与主要用途；熟练掌握硅酸盐水泥及掺混和材料硅酸盐水泥的矿物组成、硬化机理以及各种水泥的性质、检测方法、选用原则等，熟悉其他水泥品种的性质和使用特点。问题与解决方法举例

（四）   混凝土与砂浆

理论复习掌握普通混凝土组成材料（砂、石、水泥、外加剂、水和掺合料）的品种、技术要求及选用，测定方法及对混凝土性能的影响；熟练掌握混凝土拌合物的性质及其测定和调整方法；熟练掌握硬化混凝土的力学性质、变形性质和耐久性及其影响因素；熟练掌握普通混凝土的配合比设计方法；了解混凝土技术的新进展及其发展趋势；掌握砂浆的性质、组成、检测方法。问题与解决方法举例。

(五)  沥青和沥青混合料

理论复习沥青材料的基本组成、技术性质及测定方法，了解沥青的改性方法；掌握沥青混合料的组成及其性质，了解沥青混合料的配合比设计方法。

（六）实验

理论复习，同时举例说明有关问题与解决方法。

1、水泥：测定标准稠度用水量、凝结时间、安定性和胶砂强度，判定水泥质量。

2、砂：测定表观密度、堆积密度、级配，计算空隙率、细度模数，绘制级配曲线。

3、卵（碎）石：测定针片状含量、表观密度、堆积密度、级配，计算空隙率。

4、水泥混凝土：根据所测定的水泥、砂、石性能指标和给定的混凝土强度等级，进行配合比设计计算、试配、调整、测定抗压强度，给出实验室混凝土配合比。

5、钢材实验方法与数据处理。

- 硕士研究生入学考试参考教材

宋少民、孙凌主编《土木工程材料》第2版，武汉理工出版社

- 硕士研究生入学考试参考样题

试题内容：

一、选择题(20分，每空1分)

1. 含水率为5%的砂420 g，其干燥后的质量为(    )。

A.399 g　 　　B.441 g　　 C.400 g　 　D.451 g

2. 材料随着其开孔量的增加而增大的性能是(     )。

A.强度    　B.吸水率  　C.抗湿性   　D.密实度

3. 保温效果好的材料，其(     )。

A.热传导性要小，热容量要小 　　B.热传导性要大，热容量要小

C.热传导性要小，热容量要大　 　D.热传导性在大，热容量在大

4.　 拌制水泥胶砂强度时，水泥和标准砂的比按(    )。

A. 1：2　          B. 1：2.5　      C. 1：3        D. 1：4

5. 钢材伸长率δ10表示(      )。

A.直径为10 mm钢材的伸长率　      B. 10 mm标距的伸长率

C.标距为10倍钢筋直径时的伸长率   D.每10 mm伸长率的平均值

6. 下面的混合材料中，属于非活性混合材料的是(     )。

A.水淬矿渣　                    B.石灰石粉

C.粉煤灰　                      D.煤渣

7. 测得混凝土28 d龄期的抗压强度分别为22.5 MPa、25.0 MPa、29.0 MPa，其强度代表值为(     ) MPa。

A. 22.5　     B. 25.0      　C.25.5    　 D.25.6

8. 不可恢复的混凝土变形是(   )。

A.弹塑性变形　     B.化学收缩　     C.干湿变形     　D.温度变形

9. 材料的耐水性用(      )来表示。

A.渗透系数　   B.抗冻性　  　C.软化系数 　 　D.含水率

10. 混凝土拌合物的粘聚性差，改善方法可采用(    )。

A.增大砂率　     B.减少砂率　     C.增加水灰比　   D.增加用水量

11. 粉煤灰水泥抗腐蚀性能优于硅酸盐水泥是因其水泥石中(      )。

A.Ca(OH)2含量较高，结构较致密    B.Ca(OH)2含量较低，结构较致密

C.Ca(OH)2含量较高，结构不致密    D.不能确定

12. 优先选用火山灰质硅酸盐水泥的混凝土是(    )。

A.干燥环境中的混凝土             B.早期强度要求高的混凝土

C.有抗渗要求的混凝土             D.有耐磨要求的混凝土

13. 蒸汽养护效果最好的水泥是(     )。

A.硅酸盐水泥　                   B.早强型硅酸盐水泥

C.矿渣水泥　                     D.普通水泥

14. 抹灰砂浆中掺入麻刀纤维材料，是为了(    )。

A.提高强度　                   B.提高保温性

C.节约水泥　                    D.减少收缩开裂

15.  矿渣硅酸盐水泥中，粒化高炉矿渣的掺量应控制在(     )。

- A.10 % ~ 20 %　                 B.20 % ~ 70 %

- C.20 % ~ 30 %　                 D.30 % ~ 40 %

16. 施工保水性好的砂浆，其分层度应为(　　)cm。

A.≤1　　 　　B.≤2　　　　　C.≤3        D. ≤4

17. 关于混凝土配合比设计时砂率选用的说法不正确的是（　 　）。

A.采用粗砂时应适当减小砂率    B.采用单粒级碎石配制时应适当增大砂率

C.提高坍落度时应适当增大砂率  D.采用卵石时的砂率比采用碎石时的小

18. 装饰用石材的抗压强度采用边长为(　　) mm立方体试件来测试。

A.80　　　　　　B.50　　　 　C.100           D.70

19. 若混凝土拌和物中坍落度偏小，调整时一般采用适当增加(      )。

A.水泥     B.砂子   　C.水泥浆(W/C不变)      D.水

20. 钢材冷拉强化处理后，其性质的改变是(    )。

A.抗拉强度提高，塑性降低        B.屈服强度降低，塑性提高

C.屈服强度提高，塑性提高        D屈服强度提高，塑性降低

二、填空题(30分，每题1分)

1. 砂中含泥量大将严重降低混凝土的__________和耐久性，增大混凝土的__________。

2. 若提高材料的抗冻性，应增加__________孔隙，减少__________孔隙。

3. 用连续级配骨料配制的混凝土拌合物工作性         ，所需要的水泥用量比采用间断级配时       。

4. 水泥石是由凝胶体._________、_________和毛细孔组成的。

5. 建筑石膏的原材料化学成分为          ；水化产物化学成分为       。

6. 普通混凝土中骨料主要起        和        作用。

7. 生产硅酸盐水泥时掺入适量石膏的目的是起         作用，但当掺量过多时，易导致水泥的        （性能）不合格。

8. 徐变主要是由混凝土中__________所引起的，它产生于__________和__________，故在其它条件相同时，水泥用量越多，徐变值__________；水灰比愈大，徐变值越__________。

9. 砂浆的和易性包括__________和__________两方面的内容。

10. 石灰膏在砌筑砂浆中的主要作用是使是砂浆具有良好的__________。

11. 某工地浇筑混凝土构件，原计划采用机械振捣，后因故改用人工振捣，此时混凝土拌合物的用水量应       ，W/C应        。

12. 砌筑砂浆的实际强度与所砌筑材料的吸水率有关，根据所砌筑材料可分为砌砖砂浆和__________砂浆。

13. 混凝土试件的标准养护条件为温度20±2℃.湿度      ；若测得某标准试件混凝土的极限荷载值分别为650kN、510kN、625kN，则该组混凝土的强度评定值为       MPa。

14. 拌制混凝土选用细骨料时应是级配好.颗粒大，这样使骨料的__________和__________均较小，不仅节约__________用量，又有利于硬化后混凝土的性能。

三、判断题(10分，每题1分)

1.建筑石膏最突出的技术性质是凝结时间慢，并且在硬化时体积略有膨胀。(   )

2. 某材料含大量开口孔隙，直接用排水法测定其体积，该材料的质量与所测得的体积之比即为该材料的表观密度。 (    )

3. 试拌混凝土时，发现混凝土拌合物的保水性差，应采用增加砂率的措施来改善。(     )

4. 当沥青中树脂（沥青脂胶）组分含量较高时，沥青的延度大。(    )

5. 卵石拌制的混凝土，比同条件下拌制的碎石混凝土的流动性好，但强度低。(     )

6. 线型结构的合成树脂可反复加热软化，冷却硬化，故称热塑性树脂。(    )

7. 在混凝土内部结构中，当混凝土没有受到外力作用时内部结构就可能产生了裂纹。(     )

8. 中碳钢的焊接性能优于低碳钢。  (    )

9. 硅酸盐水泥不能与石灰混用，因多余的CaO会使水泥体积安定性不良。(     )

10. 为加速水玻璃的硬化，常加入氟硅酸钠作为促硬剂，加入越多效果越好。(    )

四、简答题(20分，每题4分)

1. 混凝土用砂为什么要提出级配和细度要求？

2. 玻璃体的定义与特点？

3. 影响混凝土弹性模量的因素有哪些？

4. 什么是粉煤灰效应？

5. 碱-骨料反应条件有哪些？

五、问答题（42分）

1.混凝土中钢筋锈蚀的原因有哪些，如何预防钢筋锈蚀？(12分)

2. 有下列混凝土构件，试分别选用合适的水泥品种，并简要说明选用的理由：(8分)

①现浇混凝土楼板、梁、柱；

②采用蒸汽养护混凝土预制构件；

③紧急抢修的工程或紧急军事工程；

④大体积混凝土坝或大型设备基础。

3. 试述混凝土拌合料和易性的影响因素与特点。 (10分)

4. 试述(1)减水剂的减水机理；(2)引气剂对混凝土性能的影响？(12分)

- 计算题（28分）

1. 某实验室试配混凝土，各材料用量为：42.5硅酸盐水泥4.5kg，水2.7kg，砂9.9kg，碎石18.9kg，经试拌达到设计要求，并测得混凝土拌合物表观密度为2360kg/m3，若水泥强度的富余系数为1.10，水泥密度为3000Kg/m3，砂表观密度为2600Kg/m3，石表观密度为2650Kg/cm3。

（1）请计算每m3混凝土的各材料用量，并估计混凝土28天标准抗压强度；

（2）当施工现场实测砂的含水率为3.5%,石子的含水率为1%时，试求施工配合比。

（11分）

2. 取500g干砂，经筛分后，其结果见下表：

| 试计算该砂的细度模数，并判断该砂属于何种砂。(6分) 筛孔尺寸mm） | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | <0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量（g） | 8 | 82 | 70 | 98 | 124 | 106 | 14 |

3. 某石材在气干、绝干、水饱和情况下测得的抗压强度分别为174 MPa、178 MPa、165 MPa，求该石材的软化系数，并判断石材可否用于水下工程。(5分)

4. 一组边长为100 mm的混凝土试块，经标准养护28 d，送实验室检测，抗压破坏荷载分别为：220kN、200kN、150kN。计算这组试件的立方体抗压强度。(6分)

- 考研辅导复习题

- 土木工程材料的基本性质

一、判断题

- 材料的组成是决定材料性质的决定性因素。（   ）

- 将某种含孔材料分别置于不同湿度的环境中，所测得密度值中以干燥状态下的密度值为最小。(     )

- 具有粗大或封闭孔隙的材料，其吸水率较小，而具有细小或连通孔隙的材料其吸水率较大。(     )

- 材料的软化系数愈大，材料的耐水性愈好。 (     )

- 吸水率小的材料，其孔隙率一定小。（     ）

- 材料的孔隙率越大，其抗冻性能就越差。(     )

- 相同种类的材料，其孔隙率越大，强度越低。（    ）

- 材料的孔隙率越大，吸水率越高。(     )

- 凡是含孔的材料，其体积吸水率都不能为零。（   ）

- 软化系数越大的材料，长期受水作用后，其强度降低越多。(     )

- 材料的抗冻性与材料的孔隙特征有关，而与材料的吸水饱和程度无关。(     )

- 混凝土中掺入引气剂时，使混凝土的密实度降低，因而使混凝土的抗冻性降低。(     )

- 材料受潮后，其保温隔热性能降低。(     )

- 材料的比强度值愈小，说明该材料愈是轻质高强。(     )

二、填空题

- 材料的结构分为__________、__________和__________三个层次。

- 材料的吸水性用________表示，耐水性用_________表示，抗渗性用________表示。

- 当材料的孔隙率一定时，孔隙尺寸愈小，材料的强度愈__________，保温性能愈__________，耐久性__________。

- 材料的孔隙率增大时（假定均为闭口孔）密度_______、吸水率_______、强度______、抗渗性_____、抗冻性_______、表观密度_______、导热性________。

- 软化系数K大于__________的材料认为是耐水的。

- 质量为100 kg，含水率为4 ％的中砂，其干燥后干砂的质量为__________ kg。

- 一般来说，材料含水时比其干燥时的强度__________。

- 材料的吸水性主要取决于__________及__________。__________较大，且具有__________而又__________孔隙的材料其吸水率往往较大。

- 材料的强度的确定视材料的种类不同而不同，对于脆性材料常以__________作为该材料的强度；对于韧性材料而言则以__________作为该材料的强度。

- 材料在使用环境中，除受荷载作用外，还受到__________、__________和__________等周围自然因素的作用而影响其耐久性。

三、单项选择题

1.保温效果好的材料，其(   )。

A.热传导性要小，热容量要小　　B.热传导性要大，热容量要小

C.热传导性要小，热容量要大　　D.热传导性在大，热容量在大

2. 材料的耐水性一般可用(   )来表示。

A.渗透系数　　　　B.抗冻性　　　　C.软化系数　　　　D.含水率

3.材料的比强度是指(   )。

A.两材料的强度比　　　　　　　　　B.材料强度与表观密度之比

C.材料强度与质量之比　　　　　　　D.材料强度与其体积之比

4. 当材料的润湿边角为(   )时，材料称为憎水性材料。

A.大于90°　B.小于或等于90°　C.等于0°　D.大于0°

5. 承受冲击荷载的结构选用(   )。

A.塑性材料　　　B.韧性材料　　　C.弹性材料　　　D.弹塑性材料

6. 能对冻融破坏起到缓冲作用的是(   )。

A.开口孔隙　　　B.闭口孔隙　　　C.毛细孔隙　　　D.粗大孔隙

7.对于某材料来说无论环境怎样变化，其(　　)都是一个定值。

A.ρ0　　　　　B.ρ　　　　　C.λ　　　　　D.平衡含水率

8.某材料其含水率与大气平衡时的抗压强度为40.0MPa，干燥时抗压强度为42.0MPa，则材料的软化系数和耐水性(　　　)。

A.0.95、耐水　　B.0.90、耐水　　C.0.952、耐水　　D.0.90、不耐水

9. 相同组成的材料，导热系数存在如下关系(　　)。

A.结晶结构＞微晶结构＞玻璃体结构

B.结晶结构＞玻璃体结构＞微晶结构

C.玻璃体结构＞结晶结构＞微晶结构

D.微晶结构＞结晶结构＞玻璃体结

10.降低同一种材料的密实度，则其抗冻性(　　)。

A.提高　　　　B.不变　　　　C.降低　　　　D.不一定降低

11.下列叙述中正确的是（   ）

A.孔隙率越大，则吸水率越大           B.软化系数越大，则耐水性越好

C.材料的含水率越低，则强度就低       D.材料的渗透系数越大，则抗渗性越好

四、计算题

- 某材料的质量吸水率为10 %，密度为3.0 g/cm3，吸水饱和时的体积密度为1650 kg/m3。求该材料的体积吸水率、孔隙率、开口孔隙率、并估计该材料的抗冻性如何？

- 某石子试样的绝干质量为200 g。将其放入水中，其吸水饱和排开水的体积为100 cm3。取出该石子试样并擦干表面后，再次将其投入水中，此时排开水的体积为130 cm3。求该石子的体积密度、体积吸水率、质量吸水率、开口孔隙率、表观密度。

- 有一石材试样，质量为256 g，把它浸水，吸水饱和排出水体积115 cm3，将其取出后擦干表面，再次放入水中，排出水体积为118 cm3，若试样体积无膨胀，求此石材的表观密度、体积密度、质量吸水率和体积吸水率。

- 一块普通粘土砖尺寸为240 mm×115 mm×53 mm，烘干后质量为2420 g，吸水饱和后为2640 g，将其烘干磨细后取50 g，用李氏瓶测其体积为19.2 cm3，求该砖的开口孔隙率及闭口孔隙率。

- 用容积为10L，质量为6.20 kg的标准容器，用规定的方法装入卵石并刮平，称得质量为21.30 kg，向容器内注水不能超过平满，使卵石吸水饱和后，称得总质量为25.90kg，求该卵石的表观密度、堆积密度、空隙率。

- 某材料密度为2.60 g/cm3，干燥体积密度为1600 kg/m3，现将一重为954 g的该材料浸入水中，吸水饱和后取出称重为1086 g，试求该材料的孔隙率、质量吸水率、开口孔隙率和闭口孔隙率。

- 某100 mm×100 mm×100 mm的混凝土试件，称得重量为2424 g，将其浸水饱和后，称得重量为2448 g，再将其烘干，称得重量为2400 g，求此混凝土的体积密度、自然状态含水率、质量吸水率、体积吸水率。

五、问答题

1．影响材料强度测试结果的试验条件有哪些？

答案：

一、×√√√××√×××××√×

二、宏观结构、细观结构、微观结构；吸水率、软化系数、渗透系数；高、好、好；不变、不变、降低、提高、提高、减小、提高；

三、CCBABBBCADB

四、

1.  ①设V0＝1m3

则吸水饱和后材料的的质量m′stc=V0×ρ0stc=1×1650=1650 kg

因材料的绝干质量m=m′stc－mstc＝m′stc－m×Wm

所以m=m′stc/(1+Wm)=1650/(1+0.10)=1500 kg/m3

材料所吸水的质量为mstc＝m′stc－m=1650－1500=150 kg

该材料的体积吸水率WV＝(Vstc/V0)×100%=(0.15/1.0)×100%=15%

绝干体积密度ρ0＝m/V0=1500/1.0=1500 kg/m3

孔隙率P＝(1-ρ0/ρ)×100%=(1－1.5/3.0)×100%=50%

开口孔隙率Pk=(Vk/V0)×100%=(Vstc/V0)×100%=(0.15/1.0)×100%=15%

水饱和度KB=WV/P=0.15/0.50=0.30

因水饱度KB小于0.80,因而该材料的抗冻性良好。

2. ①绝干体积密度为ρ0＝m/V0=260/130=2.00 g/cm3=2000 kg/m3

水饱时所吸水的体积VSW=VK=(V0－V′)＝(130－100)=30 cm3

②体积吸水率WV＝(VSW/V0)×100%=(30/130)×100%=23.1%

③质量吸水率Wm=(mSW/m)×100%=(30/260)×100%=11.5%

④开口孔隙率PK＝WV＝23.1%

⑤表观密度ρ′＝m/V′＝260/100=2.60 g/cm3

3. 表观密度 g/cm3

体积密度 g/cm3

饱和吸水时，

m水＝V水·ρW= Vk·ρW=(V0－V′)·ρW＝(118－115)×1＝3 g

Wm＝m水/m×100%＝3/256×100%＝1.2 %

Wv＝m水/v×100%=3/118×100%＝2.54%

4. 吸水饱和时有：

cm3

∴

g/cm3

g/cm3

∴

PB=P－Pk=36.5%－15%=21.5%

5． kg/L3=1.51×103　kg/m3

g/cm3

6．该材料的孔隙率为P=(1−ρ0ρ)×100%=(1−1.6002.60)×100%=38.5%

质量吸水率为Wm=m1−mm×100%=1086−954954×100%=13.8%

1kg克中含水138 ml，1 kg材料自然状态下的体积为1/1600 m3

∴开口孔隙率为Pk=138×10611600×100%=22.08%

闭口孔隙率为Pb=P－Pk=38.5%－22.08%=16.42%

- 7．混凝土的体积密度为ρ0=mV0=240010.0×10.0×10.0=2.4 g/cm3

自然状态含水率为Wz=2424−24002400×100%=1%

质量吸水率为Wx=m1−mm×100%=2448−24002400×100%=2%

体积吸水率为Wt=2.4×2%=4.8%

五、答案：（1）试件的尺寸越大，测得的强度越小。

- （2）加荷速度越快，所测得的强度越高。

- （3）温度越高，湿度越大，所测得的强度越低。

- （4）材料表面不平整，所测定的结果偏小。

- （5）试件表面有润滑剂，所得结果偏小

第二章 建筑钢材

一、判断题

1.钢材的抗拉强度是钢结构设计的强度取值依据。(     )

2.钢材冷加工时效处理可以提高钢材的抗拉强度。(     )

3.钢是铁、碳合金，所以叫合金钢。(     )

4.伸长率大的钢材，冷弯性能必然好。(     )

5.钢材的韧性随温度降低而下降。(     )

6.钢材的弹性模量越大，越不容易变形。(     )

7.脆性临界转变温度越低，钢材的低温冲击性能越好。(     )

8.负温下使用钢结构应当选用脆性临界温度较使用温度低的钢材。(     )

9.时效敏感性越大的钢材，经时效以后，其冲击韧性降低越显著。(     )

10.钢中含碳量高，珠光体随之增多，故强度、硬度随之相应提高。(     )

11.含碳量较高的钢材屈服现象不明显。(     )

12.钢的含碳量增加，可焊性降低，增加冷脆性的时效敏感性，降低抗大气腐蚀性。(     )

13.硅在低合金钢中的作用主要是提高钢的强度。(     )

14.冷加工强化使钢的弹性模量降低。(     )

15.钢筋与混凝土的线膨胀系数基本相同，故二者可以共同工作。(     )

16.钢材的疲劳极限与抗拉强度有关，一般抗拉强度高，其疲劳极限也较高。(     )

1.×  2.√　3.×　4.×　5.√　6.√　7.√　8.√　9.√　10.√　11.√　12.√　13.√　14.√　15.√　16.√

二、填空题

1.按冶炼时脱氧程度分类钢可以分成：_沸腾钢_、_半镇静钢_、_镇静钢_和特殊镇静钢。

2.牌号为Q235-C的钢较Q235-A的韧性___好_______。

3.钢材的屈强比越大，则其利用率越高，安全性越__差________。

4.沸腾钢与镇静钢相比，其可焊性__差________，其时效敏感性____大______。

5.Q235-A·F的钢的屈服强度为__235___MPa，质量等级为__A__级，按脱氧程度分类为__沸腾钢________。

6.Q195、Q215、Q235、Q255、Q275，含碳量越大，强度、硬度越___大_______，塑性越_____差_____。

7.随时间而增长，钢材的强度、硬度提高，塑性、韧性下降的现象称为钢材的_冷脆性_。

8.钢筋冷弯试验规定弯曲角度为__90度____或__180度_，经规定的弯曲角度后，观察弯曲处外面及侧面有无_起层__、_裂缝__和_断裂____来评定。

9.屈强比是反映钢材_安全性__和__利用率_的指标。结构设计时屈服强度是确定钢材__容许应力___的主要依据。

10.钢材锈蚀的原因主要有两种__化学锈蚀___、_电化学锈蚀____。

11.钢材的可焊性，主要受_含炭量__及其__杂质成分___的影响，当含碳量超过__0.3%_或含有较多的_S _时，可焊性变差。同时杂质含量的增大及_P_元素含量较高时可焊性同样降低。

12.P和S被认为是钢中的有害元素，在钢材加工中P常使钢材__冷脆性__增加，而S的增加会使钢材产生__热脆___性。

13.在受振动冲击荷载作用下的重要结构选用钢材时要注意选用_冲击韧性__较大，时效敏感性____小______的钢材。

三、选择题

1.普通碳素结构钢随钢号的增加，钢材的( B  )。

A.强度增加，塑性增加　                B.强度增加，塑性降低

C.强度降低，塑性增加　                D.强度降低，塑性降低

2.在低碳钢的应力应变图中，有线性关系的是(  A )阶段。

A.弹性阶段     　B.屈服阶段　     C.强化阶段     　D.破坏阶段

3.伸长率是衡量钢材( B  )的指标。

A.弹性　          B.塑性　          C.脆性　          D.韧性

4.钢材伸长率δ10表示(  C )。

A.直径为10 mm钢材的伸长率　       B. 10 mm的伸长

C.标距为10倍钢筋直径时的伸长率

5.钢材抵抗冲击荷载的能力称为( B  )。

A.塑性　        B.冲击韧性        　C.弹性        　D.硬度

6.钢的含碳量为( A  )。

A.＜2.06 %　            B.＞3.0 %            　C.＞2.06 %

7.碳素钢结构设计时，碳素钢以( A  )强度作为设计计算取值的依据。

A.σs　          B.σp　           C.σb  　        D.σ0.2

8.碳素钢的牌号表示(  D  )。

A.脆性和强度　     B.塑性　     C.韧性     　D.屈服强度

9.钢材中，随着碳元素增加，可明显增加其( A  )。

A.脆性和硬度　     B.塑性　     C.可焊性     　D.韧性

10.不属于国家标准规定的碳素钢的牌号是( C  )。

A.Q215            B.Q255           C.Q260            D.Q275

四、问答题

1.简述碳元素对钢材基本组织和本能的影响规律。

2.说明钢材经冷加工及时效处理后力学性能的变化，工程对钢筋进行冷加工及时效处理的目的是什么？

答案：

1.当含碳量小于0.8%时，钢材的基本组织由碳素体和珠光体组成，其间随着含碳量的提高，碳素体逐渐减少而珠光体逐渐增多，钢材则表现出强度、硬度逐渐提高而塑性、任性逐渐降低。

当含碳量大于0.8%时，钢材的基本组织由珠光体和渗碳体组成，此后随着含碳量增加，珠光体逐渐减少而渗碳体相对增加，从而使钢材的硬度逐渐增大，而塑性和韧性逐渐减小，且强度下降。

2.冷加工处理后，钢材屈服点提高，抗拉强度不变，塑性、韧性、弹性模量降低。冷加工的目的是为了节约钢材，同时钢材也得到调直和除锈，因而简化了施工工序。

时效处理后，钢材的屈服点进一步提高，抗拉强度也提高，塑性、韧性一步降低，弹性模量基本恢复。时效处理后也达到节约钢材的目的。

第三章 无机胶凝材料

一、判断题

- 石膏具有良好的抗火性，故可用于高温环境。( 错    )

- 建筑石膏的吸湿很强，故可用于潮湿环境。(   错  )

- 为加速水玻璃的硬化，常加入氟硅酸钠作为促硬剂，加入越多效果越好。( 错    )

- 石灰陈伏的目的就是为了降低石灰熟化时的发热量。  （错    ）

- 石灰是气硬性胶凝材料，所以由熟石灰配制的灰土和三合土均不能用于受潮的工程中。               （ 错   ）

- 硅酸盐水泥适用于大体积混凝土施工。( 错    )

- 在测定通用水泥强度时，其拌制的胶砂的水灰比是个定值。(  对   )

- 硅酸盐水泥不能与石灰混用，因多余的CaO使水泥体积安定性不良。( 错    )

- 因为用水量是决定混凝土流动性的主要因素，所以要测定水泥的标准稠度用水量。(  错   )

- 水泥等级的确定主要是依据水泥试件28天的抗压强度及抗折强度来测定的。(  错   )

- 所谓矿渣水泥是指由粒化高炉矿渣加入适量的激发剂氢氧化钙和石膏制成的。(  错   )

- 水泥是碱性物质，因此其可以应用于碱性环境而不受侵蚀。(  错   )

- 粉煤灰水泥与硅酸盐水泥相比，因为掺入了大量的混合材料，故其强度也降低了。(  错   )

- 用沸煮法检查水泥试饼，未发现有明显贯穿裂缝就可以判断水泥的安定性了。(  错   )

- 水泥的凝结时间不合格，可以降级使用。(  错   )

- 由于火山灰水泥的耐热性差，故不宜用于蒸汽养护。( 错    )

- 硅酸盐水泥细度越细越好。(     )

- 水泥强度的确定是以28天为最后龄期强度，但28天后其强度是继续增长的。(  对   )

- 水泥石硬化很长时间后，水泥中游离的MgO和SO3，才开始生成膨胀产物，此时水泥石强度已经能抵抗它所造成的破坏，故在试验测试时，就不用测试了。( 错    )

- 水泥水化放热，使混凝土内部温度升高，这样更有利于水泥水化，所以工程中不必考虑水化热造成的影响。(  错   )

- 高铝水泥耐热性好，故其在高温季节使用较好。( 错    )

二、填空题

- 石灰的特性有：可塑性_好___、硬化_慢__、硬化时体积_收缩___及耐水性_差__等。

- 建筑石膏具有以下特性：凝结硬化_快_、孔隙率__大_、表观密度_小_、强度___低__、凝结硬化时体积_微膨胀___、防火性能__好___等。

- 石膏制品的绝热和吸声性能___好_______。

- 石膏板不能用作外墙板的主要原因是由于它的_耐水____性差。

- 建筑石膏具有凝结硬化快、硬化初期具有体积_微膨胀_____的特性，故其适于制作模型、塑像等。

- 石灰不可以单独应用是因为其硬化后_收缩_________大，而石膏可以单独应用是因为其硬化过程中具有_体积微膨胀_________的特性。

- 按消防要求我们尽可能用石膏板代替木制板材，是因为石膏板具有_防火性____好的特性。

- 水玻璃模数越大，固体水玻璃溶解越_难__，水玻璃的粘度__越大__、粘结力__越强____。

- 国家规定，硅酸盐水泥强度测定时所成型的标准试件尺寸为__________。

- 硅酸盐水泥中，_硅酸三钙__矿物含量高时，水泥水化及硬化快，且早期强度高，而_硅酸二钙___矿物含量高时，则水化热小，且后期强度高.

- 水泥越细，其强度越_高__，水化热越__大__，需水量越_多__。

- 改变硅酸盐水泥的矿物组成可制得具有不同特性的水泥，提高_硅酸三钙_含量，可制得高强度水泥；提高_硅酸三钙__和_铝酸三钙_，可制得快硬水泥，降低_硅酸三钙_和_铝酸三钙__的含量，提高_硅酸二钙_的含量，可制得中、低热水泥；提高_铁铝酸四钙_含量降低_铝酸三钙__含量可制得道路水泥；降低_铁铝酸四钙__含量可制得白水泥。

- 石膏在硅酸盐水泥中起到_缓凝__的作用，在矿渣水泥中起到_缓凝__和_激发剂__作用。

- 常用的活性混合材料为_粒化高炉矿渣_、_火山灰质混合材料_、_粉煤灰_，活性混合材料的主要化学成分是_活性氧化硅__和_活性氧化铝__，这些活性成分与能引起水泥腐蚀的水化产物_氢氧化钙_反应，生成_水化硅酸钙_和_水化铝酸钙_而参与水泥凝结硬化。

- 水泥矿物组成与水化反应后，生成的主要水化产物有_水化硅酸钙__凝胶、_水化铁酸一钙_凝胶、_氢氧化钙_晶体、_水化铝酸钙__晶体、_水化硫铝酸钙_晶体，其中_水化硅酸钙__约占70%，_氢氧化钙_约占20%。

- 掺混合材料的硅酸盐水泥的水化首先是_熟料__的水化，然后水化生成的__氢氧化钙_与_活性混合材料__发生反应。故掺混合材料的硅酸盐水泥的水化共进行了二次反应。

- 引起水泥石腐蚀的内因主要是由于水化产物中含有_氢氧化钙_、_水化铝酸钙__及水泥石的_不密实__所造成的。

- 水泥的水化热高，有利于_冬季__施工，而不利于_大体积混凝土___工程。

- 掺混合材料的硅酸盐水泥与硅酸盐水泥相比，其具有早期强度_低__，后期强度_增长快_，水化热_低__，耐蚀性_好_，其蒸汽养护效果__好_，抗冻性_差_，抗碳化能力_差__的特性。其中矿渣水泥具有_耐热性__好，火山灰水泥具有在干燥条件下_抗裂性___差，在潮湿条件下_抗渗性____好，粉煤灰水泥具有__干缩__小的特性。

- 高铝水泥具有早期强度_高__，水化热__大__，耐蚀性_好__，耐热性___好__的特性，高铝水泥由于晶型转化，不能用于长期_承重_的结构，同时高铝水泥不能与硅酸盐水泥等能析出_氢氧化钙___的材料混合使用，否则会出现_闪凝__，无法施工，同时高铝水泥不适宜于_蒸汽_养护，也不宜用于__高温__条件下施工，更不宜用于__大体积_混凝土工程。

三、选择题

- 石灰是在(   A  )中硬化的。

A.干燥空气　                   B.水蒸气

C.水　                         D.与空气隔绝的环境

- 石灰膏在储灰坑中陈伏的主要目的是( A  )。

A.充分熟化　                    B.增加产浆量

C.减少收缩                    　D.降低发热量

- 下列水泥中，干缩性最大的是( C  )。

A.普通水泥　                    B.矿渣水泥

C.火山灰水泥　                  D.粉煤灰水泥

4. 水泥熟料中水化速度最快，28d水化热最大的是( C  )。

A.C3S          　B.C2S　          C.C3A          　D.C4AF

5. 生产硅酸盐水泥时，为了控制凝结时间，需加入适量的( A  )。

A.石膏　          B.石灰　          C.粉煤灰          　D.木钙

  - 矿渣水泥比硅酸盐水泥的耐腐蚀性能强的原因是( A  )。

A.水化产物中氢氧化钙含量少　         B.水化速度慢

C.硅酸盐水泥熟料相对含量减少　       D.后期强度增长快

  - 低温下强度发展最快的水泥是( C  )。

A.矿渣硅盐水泥　                      B.普通硅酸盐水泥

C.硅酸盐水泥　                        D.火山灰质硅酸盐水泥

  - 硅酸盐水泥的特性之一是(  D )。

A.强度高，但发展慢　                  B.耐腐蚀性强

C.耐热性强　                          D.抗冻性好

  - 拌制水泥胶砂强度时，水泥和标准砂的比按( C  )。

A.1：2　          B.1：2.5　      C.1：3        D.1：4

  - 欲提高硅酸盐水泥的早期强度，应提高含量的矿物是( A  )。

A.硅酸三钙　                    B.硅酸二钙

C.铝酸三钙　                     D.铁铝酸四钙

  - 相同强度等级时，三天强度最高的水泥是( D  )。

A.矿渣水泥　                    B.粉煤灰水泥

C.火山灰水泥　                   D.硅酸盐水泥

  - 蒸汽养护效果最好的水泥是( C  )。

A.硅酸盐水泥　                  B.早强型硅酸盐水泥

C.矿渣水泥　                     D.普通水泥

  - 耐酸性好的材料是( D  )。

A.硅酸盐水泥                   B.建筑石膏

C.石灰                          D.水玻璃

四、问答题

1. 在维修古建筑时，发现古建筑中石灰砂浆坚硬，强度较高。有人认为是古代生产的石灰质量优于现代石灰。此观点对否？为什么？

2．某宿舍楼的内墙使用石灰砂浆抹面，数月后墙面上出现了许多不规则的网状裂纹，同时在个别部位还发现了部分凸出的放射状裂纹，试分析上述现象产生的原因。

3．现有四种白色粉末，已知其为建筑石膏、生石灰粉、白色石灰石粉和白色硅酸盐水泥，请加以鉴别(化学分析法除外)。

4．普通硅酸盐水泥水化热较大，进行大体积施工时容易产生温度裂缝，可采用那些措施来保证工程质量？

5．石灰硬化体本身不耐水，但石灰土多年后具有一定的耐水性，并可用于一些潮湿部位，你认为主要是什么原因？

6．在下列不同条件，宜选择什么品种的水泥？

①.水下部位混凝土工程；

②.大体积混凝土工程；

③.北方水位升降处混凝土工程；

④海港工程；

7．影响硅酸盐水泥水化热的因素有哪些？水化热的大小对水泥的应用有何影响？

8. 简述硅酸盐水泥的矿物组成及水化特性。

答案：

1. 错误。因为石灰的硬化包括干燥结晶硬化过程及碳化过程。但由于碳化作用是一个很缓慢的过程。碳化时表层生成的CaCO3膜层阻碍空气中CO2的渗入，此过程相当漫长。古建筑所用的石灰年代久远，碳化比较充分，故其强度较高。

2.石灰砂浆抹面的墙面上出现不规则的网状裂纹，引发的原因很多，但最主要的原因还是在于石灰在硬化过程中，蒸发了大量的游离水而引起体积收缩的结果。

墙面上个别部位出现的放射状裂纹，是由于配制石灰砂浆时石灰中混入过火石灰。这部分过火石灰在消解、陈伏阶段中未完全熟化，以致于在砂浆硬化后，过火石灰吸收空气中水分继续熟化，造成体积膨胀，从而出现这种现象。

3．取相同质量的四种粉末，分别加入适量的水拌合为同一稠度的浆体。放热量最大且有大量的水蒸汽放出的为生石灰粉；在5～30 min内凝结并具有一定强度的为建筑石膏；在45 min到12 h内凝结硬化的为白色水泥；加水后没有任何反映和变化的为白色石灰石粉。

4.可采用如下措施降低放热速率：

（1）掺入一定量的混合材料，如矿渣粉、火山灰、粉煤灰等，减少水泥掺量

（2）掺入缓凝剂来降低早期反应速率

（3）采用人工降温措施以及对表层混凝土加强保湿保温等，以减少内外温差，防止裂缝产生和发展

（4）每隔一段长度设置伸缩缝等。

5.石灰土是由消石灰粉和粘土等配制而成。由于石灰的可塑性好，与粘土等拌合后经压实或夯实，使灰土的密实度大大提高，降低孔隙率，使水的侵入大为减少。其次，在粘土中含有少量的活性氧化硅和氧化铝，二者均会与消石灰发生反应生产少量水硬性的水化硅酸钙和水化铝酸钙。所以灰土的强度和耐水性随着使用时间延长而逐渐提高，因而可以用于基础的垫层、道路的基层等潮湿部位。

7.影响硅酸盐水泥水化热的因素有：硅酸三钙和铝酸三钙的含量及水泥的细度。硅酸三钙和铝酸三钙的含量越高，水泥的水化热越高，水泥的细度越细，水化放热速率越快。

水化热大的水泥不得用于大体积混凝土中。在大体积混凝土工程中，由于水化热积聚在内部不易散发而使混凝土的内部温度急剧升高，导致混凝土内外温差过大，造成明显的温度应力，使混凝土产生裂缝，严重降低混凝土的强度和其他性能。但水化热对冬季施工的混凝土工程较为有利，能加快早期强度的增长，使其抵御初期受冻的能力有所提高。

8. 主要矿物成分有硅酸三钙C3S、硅酸二钙C2S、铝酸三钙C3A、铁铝酸四钙C4AF，各矿物单独作用时，特性如下表。

| 性质 | C3S | C2S | C3A | C4AF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝结硬化速度 | 快 | 慢 | 最快 | 快 |
| 强度 | 早期、后期均高 | 早期低、后期高 | 早期、后期均低 | 早期中、后期低 |
| 水化热 | 大 | 小 | 最大 | 中 |
| 耐腐蚀性 | 差 | 好 | 最差 | 好 |

第四章 水泥混凝土和砂浆

一、判断题

1. 砂的细度模数愈大，砂的空隙率愈小。( 错   )

2. 级配好的集料空隙率小，其总表面积也小。(  对   )

当采用合理砂率时，混凝土获得所要求的流动性，良好的黏聚性与保水性时水泥用量最大。(  错   )

3. 若砂的筛分曲线落在限定的三个级配区的一个区内，则无论其细度模数是多少，其级配好坏和粗细程度都是合格的，适用于配制混凝土。(  对   )

4. 卵石拌制的混凝土，比同条件下拌制的碎石混凝土的流动性好，但强度低。(  对   )

5. 两种砂细度模数相同，它们的级配也一定相同。(  错   )

6. 级配相同的砂，细度模数一定相同。(  对   )

7. 水泥磨的越细，则混凝土拌合物坍落度越小。(  对   )

8. 用高强度等级水泥配制混凝土时，混凝土的强度能得到保证，但混凝土的和易性不好。(  对  )

9. 混凝土强度随水灰比的增大而降低，呈直线关系。(  错   )

10. 在水泥浆用量一定的条件下，砂率过大和过小都会使混合料的流动性差。(  对   )

11. 试拌混凝土时，发现混凝土拌合物的保水性差，应采用增加砂率的措施来改善。(  对  )

12. 对混凝土拌合物流动性大小起决定性作用的是用水量。(  对   )

13. 在混凝土内部结构中，当混凝土没有受到外力作用时内部结构就产生了裂纹。(  对   )

14. 混凝土的施工配合比和实验室配合比二者的水灰比相同。(  对   )

15. 混凝土中掺加引气剂后，一定会引起强度降低。(  对   )

16. 混凝土强度试验，试件尺寸愈大，强度愈高。(  错   )

17. 混凝土是弹塑性体。(  对   )

19. 在混凝土中加入减水剂，可提高混凝土的强度，同时还可以增大流动性并节约水泥。(    错   )

20. 提高混凝土的养护温度，能使其早期强度和后期强度都提高。(  错   )

21. 混凝土掺入早强剂，可提高混凝土的早期强度，对后期强度没有影响。(   对  )

22. 混凝土中由于水泥水化产物呈碱性，故混凝土也呈碱性，而混凝土的碳化，使混凝土碱性降低，渐成中性，故碳化后，对提高耐久性是有益的。(  错   )

23. 砂浆和易性的内容与混凝土相同。(  错   )

24. 在配制砂浆时，常常加一些混和材料主要是为了改善和易性。(  对   )

25. 消石灰粉可直接用于砌筑砂浆、抹面砂浆。(  对  )

26. 新拌砂浆的和易性含义同混凝土一样包括流动性、粘聚性和保水性。(  错   )

27. 干燥环境中使用的砂浆必须选用气硬性胶凝材料。(  错   )

28. 砂浆中使用石灰膏掺和料可不必陈伏。(  错   )

29. 由于砂浆要求强度不高，故砂中含泥量可不加以限制。(  错   )

30. 砂浆施工中允许用调整用水量法来改变砂浆的稠度。(  对   )

31. 为了便于铺筑和保证砌体的质量要求，新拌砂浆应具有一定的流动性和保水性。（ 对 ）

32. 用于多孔吸水基面的砌筑砂浆，其强度主要决定于水泥强度和水泥用量，与水灰比大小无关。（  对 ）

二、填空题

  - 在混凝土中，水泥浆在硬化前起到润滑__作用，而在硬化后起到__粘结___作用，砂石在混凝土中主要起__骨架___作用，并不发生_化学___反应。

  - 粗骨料由于颗粒形状和表面状态不同，分为卵石和碎石，卵石多为_球_状颗粒，表面__光滑__，与水泥石粘结_差__，但拌制的混凝土拌合物_流动性___好。而碎石颗粒为_多棱__状颗粒，且表面_粗糙___，与水泥石粘结__牢固___，但拌制的混凝土拌合物___流动性_差。

  - 砂的粗细程度和颗粒级配是用__筛分___法确定的。砂的粗细程度用_细度模数__表示，而颗粒级配是用_级配曲线___或_级配区__来判定的。

  - 砂中含泥量大将严重降低混凝土的_强度__和_耐久性___，增大混凝土的__收缩_。

  - 拌制混凝土选用细骨料时应是级配好、颗粒大，这样使骨料的_空隙率__和_总表面积_均较小，不仅节约__水泥__用量，又有利于硬化后混凝土的性能。

  - 选择粗骨料时粒径越大越节约成本，但最大粒径的确定要受到__钢筋疏密_及_结构型式__限制，规范规定，粗骨料最大粒径不得超过_结构截面最小尺寸的1/4，且不得超过_钢筋间最小净距的3/4_。对混凝土实心板，最大粒径不宜超过_板厚的1/2__，且不得超过__50_ mm。

  - 粗骨料的强度，可用岩石的_立方体抗压强度__和__压碎指标___两种方式表示，压碎值的大小反映了粗骨料_抗压碎___的能力，而骨料的坚固性用_硫酸钠溶液___法来测定，它是用来检验_抗破裂___的能力。

  - 合理砂率是指在水和水泥用量一定的情况下，能获得最 流动性_，并且能保证__粘聚性__和_保水性___的砂率，或者是在保证混凝土拌合物所要求的__流动性_及良好的__粘聚性__和_保水性___时，水泥用量最少所得到的砂率。

  - 混凝土的立方体抗压强度是用__立方体___试件，在__标准__条件下养护____28__天的__抗压强度___来确定的。它与混凝土强度等级的差异在于混凝土的强度等级是混凝土立方体抗压强度的_标准值__划分的。该值仅是抗压强度_总体分布___中的一个值，低于该强度值的百分率不超过__5%___。

  - 影响混凝土的强度的主要因素有_水灰比___、_水泥强度__、_粗骨料性质_，根据此所建立的混凝土强度公式为__________。

  - 设计混凝土配合比时，水灰比的大小应由_强度__和_耐久性__决定，而用水量的多少主要根据拌合物所要求的_流动性___和_粗骨料性质__来确定，为了保证混凝土的耐久性，在配合比设计中要控制_最大水灰比___和_最小水泥用量__。

  - 混凝土按绝对体积法进行配合比设计的基本原理是，假定1 m3新拌混凝土_各种材料_体积与_所含空气的__体积之和为1 m3。

  - 混凝土配合比设计时按重量法的基本原理是，假定组成1 m3混凝土__各种材料的质量__之和正好等于该混凝土拌合物的__表观密度___。

  - 混凝土配制强度大小取决于__设计强度__和_施工单位的管理水平__两个因素，_管理水平__愈差，配制强度愈大，_设计强度__愈大，配制强度也愈大。

  - 混凝土碳化的危害主要是使混凝土 碱度  降低，从而会导致混凝土 中钢筋锈蚀 。

  - 混凝土早期受冻破坏的原因是_温度降到冰点以下水泥水化停止_，破坏的现象是__混凝土强度停止发展_。硬化混凝土冻融循环破坏的现象是_表面酥松剥落、甚至完全破坏__，原因是_内部的水结冰产生的膨胀___。

  - 徐变主要是由混凝土中_水泥石__所引起的，它产生于_凝胶体的粘性流动__和_水分的迁移__，故在其他条件相同时，水泥用量越多，徐变值_越大_；水灰比越大，徐变值越__大__。

  - 分层度越大，表示新拌砂浆的保水性_越差__。

  - 1m3砌筑砂浆中，水泥和掺和料总量一般应在__350（300~400）___ kg。

  - 石灰膏在砌筑砂浆中的主要作用是使是砂浆具有良好的__和易性__。

  - 配制砌筑砂浆时，加入微沫剂可改善其__流动性__。

  - 砌砖用的砂浆的强度主要取决于_水泥强度___和__水泥用量__。

  - 新拌砂浆的和易性包括__流动性__、_保水性___。

  - 新拌砂浆的稠度用_砂浆稠度测定仪_测定，以_沉入量_______来表示 。

  - 新拌砂浆的保水性以_分层度测定仪__测定，以_分层度_________表示。

  - 测定砂浆强度的标准试件是_7.07_cm的立方体试件，在_标准__条件下养护__28_d、测定其_抗压强度_强度，据此确定砂浆的_强度等级___。

三、选择题

- 选择混凝土集料时，应使其( D )。

A.总表面积大，空隙率大　                 B.总表面积大，空隙率小

C.总表面积小，空隙率大　                 D.总表面积小，空隙率小

- 要求快硬的混凝土，应选用的水泥品种是( C  )。

A.矿渣水泥　                     B.粉煤灰水泥

C.硅酸盐水泥　                    D.火山灰水泥

- 配制钢筋最小净距为48 mm和截面尺寸为200 mm×300 mm的混凝土构件(C30以下)，应选用的石子粒级为(  B  )。

A.5 mm～16 mm                 B.5 mm～31.5 mm

C.5 mm～40 mm                 D.20 mm～40 mm

- 骨料中针片状颗粒增加，会使混凝土的(  B  )。

A.用水量减少　                 B.耐久性降低

C.节约水泥　                    D.流动性提高

- 普通混凝土最常见的破坏形式是( B  )

A.水泥最先破坏　                B.集料与水泥石的黏结面最先破坏

C.混凝土杂质最多处最先破坏　    D.集料最先破坏

- 同配比的混凝土用不同尺寸的试件，测得强度结果是( B  )。

A.大试件强度大，小试件强度小　    B.大试件强度小，小试件强度大

C.强度相同　                      D.试件尺寸与所测强度之间没有必然联系

- 混凝土配合比设计中，W/C的值是根据混凝土的(  A )要求来确定的。

A.强度及耐久性　                         B.强度

C.和易性及强度　                         D.耐久性

- 在原材料质量不变的情况下，决定混凝土强度的主要因素是( D  )。

A.水泥用量　       B.砂率      　C.单位用水量      　D.水灰比

- 防止混凝土中钢筋锈蚀的主要措施有( A )。

A.提高混凝土的密实度　             B.钢筋表面用碱处理

C.钢筋表面刷油漆　                 D.混凝土中加阻锈剂

- 若混凝土拌和物中坍落度偏小，调整时一般采用适当增加( C  )。

A.水泥        　B.砂子        　C.水泥浆(W/C不变)　        D.水

- 普通混凝土立方体强度测试，采用100 mm×100 mm×100 mm的试件，其强度换算系数为( B )。

- A.0.90          　B.0.95         　C.1.00　          D.1.05

- 加气混凝土属于( B )结构。

A.层状结构　       B.多孔结构　      C.微孔结构　     D.纤维结构

- 混凝土属于(  C )。

A.完全弹性体　    B.完全塑性体    　C.弹塑性体　     D.无法确定

- 三乙醇胺属于(  C )外加剂。

A.防水型　       B.加气型　       C.早强型　      D.速凝型

- 采用蒸汽养护的混凝土构件宜采用( D )。

A.快硬水泥       B.普通水泥　     C.硅酸盐水泥　    D.矿渣水泥

- 混凝土轴心抗压强度与立方抗压强度的关系是( C  )。

A.轴心抗压强度大于立方体抗压强度

B.轴心抗压强度等于立方体抗压强度

C.轴心抗压强度小于立方体抗压强度

D.轴心抗压强度与立方体抗压强度无关系

- 大体积混凝土常用的外加剂是(  B )。

A.早强剂　       B.缓凝剂　       C.引气剂        　D.速凝剂

- 配合比确定后，混凝土拌合物的流动性偏大，可采取的措施是( B  )。

A.直接加水泥　                B.保持砂率不变，增加砂石用量

C.加混合材料　                 D.保持水灰比不变，增加水泥浆量

- 混凝土拌合物的粘聚性差，改善方法可采用( A )。

A.增大砂率　     B.减少砂率　     C.增加水灰比　   D.增加用水量

- 对混凝土拌合物流动性影响最大的因素是( B )。

A.砂率                           B.用水量

C.骨料级配                       D.水泥品种

- 优先选用火山灰质硅酸盐水泥的混凝土是( C )。

A.干燥环境中的混凝土             B.早期强度要求高的混凝土

C.有抗渗要求的混凝土             D.有耐磨要求的混凝土

22. 用于外墙抹灰的砂浆，在选择胶凝材料时，应选择( A  )。

A.水泥           B.石灰            C.石膏            D.粉煤灰

23. 抹灰砂浆中掺入麻刀纤维材料，是为了( D )。

A.提高强度　                    B.提高保温性

C.节约水泥　                    D.减少收缩开裂

24. 测定砂浆抗压强度的标准尺寸是( A ) mm。

A.70.7×70.7×70.7               B.70×70×70

C.100×100×100                 D.40×40×40

25. 表示砌筑砂浆保水性的指标是( C  )。

A.坍落度          B.沉入度          C.分层度         D.维勃稠度

26. 混合砂浆标准养护条件是（ C ）

A.温度20±3℃ 湿度＞90 %　 　　B.温度20±4℃ 湿度 60～80 %

C.温度20±3℃ 湿度60～80 %　　　D.温度20±2℃ 湿度＞80 %

27. 砌筑砂浆的强度除受水灰比和水泥强度，龄期影响外，还受到（  B ）的影响。

A、砌筑速度和高度       		B、砌筑基层吸水程度

C、砂浆的生产方式        		D、砌筑的方法

28. 抹灰砂浆必须（  D  ）

A、强度较高    	   B、早凝    		C、缓凝      		D、和易性好

四、问答题

- 普通混凝土由哪些材料组成？它们在混凝土中各起什么作用？

- 影响混凝土强度的主要因素有哪些？

- 试述混凝土耐久性的含义。耐久性要求的项目有哪些？提高耐久性有哪些措施？

- 某市政工程队在夏季正午施工，铺路面水泥混凝土。选用缓凝减水剂。浇注完后表面未及时覆盖，后发现混凝土表面形成众多表面微细龟裂纹，试分析原因。

- 混凝土在夏季和冬季施工中，分别应该注意哪些问题？并分别采取哪些措施？

- 试分析普通混凝土受压破坏的形式和过程如何，指出提高混凝土强度的关键是什么？

- 混凝土拌合物出现下列情况，应如何调整？

- (1).黏聚性好，也无泌水现象，但坍落度太小；

- (2).黏聚性尚好，有少量泌水现象，坍落度太大；

- (3).插捣难，黏聚性差，有泌水现象，轻轻敲击便产生崩塌现象；

- (4).拌合物色淡，有跑浆现象，黏聚性差，产生崩塌现象；

- 现场浇灌混凝土时，禁止施工人员随意向混凝土拌合物中加水，试从理论上分析加水对混凝土质量的危害，它与成型后的洒水养护有无矛盾？为什么？

- 何谓碱－骨料反应？混凝土发生碱－骨料反应的必要条件是什么？防止措施是什么？

- 分析现代混凝土在硬化体结构上与传统混凝土有什么区别？

- 试述传统混凝土存在的技术缺陷与配制高性能混凝土的技术途径。

12. 轻骨料混凝土的优点和存在的问题

13. 在下列不同条件，宜选择什么品种的水泥？

①.水下部位混凝土工程；

②.大体积混凝土工程；

③.北方水位升降处混凝土工程；

④海港工程；

答案

- 1. 普通混凝土的主要组成材料有水泥、细骨料、粗骨料和水，另外还常加入适量的掺合料和外加剂。在混凝土中，水泥与水形成水泥浆，水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在混凝土硬化前，水泥浆起润滑作用，赋予拌合物一定的流动性、黏聚性，便于施工。在硬化后起到了将砂浆、石胶结为一个整体的作用，使混凝土具有一定的强度、耐久性等性能。砂、石在混凝土中起骨架作用，可以降低水泥用量、减小干缩、提高混凝土强度和耐久性。

- 2. 影响混凝土强度的主要因素有：

(1)水泥强度等级和水灰比。水泥强度等级越高，混凝土强度越高；在能保证密实成型的前提下，水灰比越小强度越高。

(2)骨料品种、粒径、级配、杂质等。采用粒径较大、级配较好且干净的碎石和砂时，可降低水灰比，提高界面黏结强度，因而混凝土的强度高。

(3)养护温度、湿度。温度对混凝土的强度的影响是通过影响水泥的水化凝结硬化来实现的。温度适宜、湿度较高时，强度发展快，反之，不利于混凝土强度的增长。

(4)龄期。养护时间越长，水化越彻底，孔隙率越小，混凝土强度越高。

(5)施工方法。主要是指搅拌、振捣成型工艺。机械搅拌和振捣密实作用强烈时混凝土强度较高。

- 3. 混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性，从而维持混凝土结构的安全正常使用的能力称为耐久性。混凝土耐久性能主要包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。

提高混凝土耐久性的措施如下：

(1)合理选择水泥品种；(2)适当控制混凝土的水灰比和水泥用量；(3)选用较好的砂、石骨料；(4)掺用引气剂或减水剂；(5)加强混凝土的质量控制。

- 4. 由于夏季正午天气炎热，混凝土表面水分蒸发过快，造成混凝土产生急剧收缩。且由于掺用了缓凝减水剂，早期强度低，难以抵抗这种变形应力而表面易形成龟裂，属塑性收缩裂缝。预防措施：在夏季施工尽量选在晚上或傍晚，且浇注后要及时覆盖养护，增加环境湿度，在满足和易性的前提下尽量降低塌落度。若已出现塑性收缩裂缝，可于初凝后终凝前两次抹光，然后再进行下一道工序并及时覆盖洒水养护。

- 5. 夏季施工时，由于温度较高，会使水分失蒸发而影响水泥正常水化，严重的会形成大量干缩裂纹，所以应注意保持足够湿度，可采取措施有：表面用草袋等物覆盖，并不断浇水，坍落度损失快，泵送剂中适当增加缓凝成分，控制拌合物入模温度，尽可能低于30 ℃。

冬季施工时，由于温度较低，使水化变慢，当低于0 ℃时，会导致水结冰膨胀，不仅水化停止，还可能会由于膨胀使混凝土破坏。可采取的措施：表面用保温材料覆盖或加热、

- 6. ①破坏形式：混凝土受压破坏的形式有界面先破坏、水泥石先破坏和骨料先破坏。

普通混凝土受压破坏的形式主要是水泥和骨料之间的界面先破坏，其次是水泥石先破坏，而骨料先破坏的形式很少发生。因为在普通混凝土中骨料的强度通常远远大于混凝土的强度。破坏过程：普通混凝土在受压过程中，随着荷载的增加，界面上和水泥石的微小裂纹的长度、宽度和数量不断的增加、扩展、直至贯通。导致混凝土的破坏。②提高混凝土强度的关键是提高水泥石和骨料之间的界面粘结强度。

7. (1)保持砂率不变，适当增加水泥浆数量。

(2)保持砂率不变，适当减小水灰比。

(3)保持水灰比不变，适当减小砂率。

(4)保持水灰比不变，适当增加砂率。

- 8. 混凝土的强度随着水灰比的增大而减小，随意加水增大了水灰比，使混凝土强度下降，使混凝土的耐久性能得不到保证。成型后的洒水是为了使水泥水化反应能正常进行，以利于混凝土强度的正常增长。

- 9. 碱－骨料反应是指混凝土中所含的碱与骨料的活性成分，在混凝土硬化后在潮湿条件下发生的化学反应，反应生成物吸水膨胀，导致混凝土开裂。发生碱－骨料反应的必要条件是：(1)混凝土中必须有相当数量的碱活性骨料；(2)混凝土中必须有相当数量的碱；(3)混凝土工程的使用环境必须有足够的湿度。防止措施是：(1)控制水泥含碱量，低于 6%；(2)控制混凝土含碱量；(3)控制使用碱活性骨料；(4)掺用掺合料；(5)掺用引气剂；(6)尽量隔绝水。

10. 答：⑴Ca(OH)2晶体：传统水泥混凝土的水泥石中占20-25％,HPC的水化结构中可以大大减少以至消除。

⑵C-S-H凝胶的钙硅比下降，低钙硅比的C-S-H凝胶品质要好得多。水化产物的形貌更细致。

⑶当HPC水化程度只及常规混凝土60％时，两者结构强度相近。从长期角度来说,HPC水化程度提高后，凝胶数量增多，强度、密实性继续提高。

⑷高性能混凝土比较传统混凝土孔隙率明显降低，孔径减少。

⑸骨料与水泥基材料界面有明显不同，薄弱的界面得到强化。

11. 传统混凝土存在的技术缺陷：传统的混凝土使用大量的水泥作为混凝土的单一胶凝材料和采用大的单位用水量，导致混凝土耐久性能较差。

配制高性能混凝土的技术途径：

（1）降低水泥用量由水泥、粉煤灰或磨细矿粉共同组成合理的胶凝材料体系。

（2）依靠减水剂实现混凝土的低水胶比。

（3）使用引气剂减少混凝土内部的应力集中现象。

（4）通过改变加工工艺，改善骨料的粒形和级配。

（5）减少单方混凝土用水量和水泥浆量。

12. ⑴ 耐火性好：一般建筑物发生火灾时，普通密度混凝土可耐火lh，而轻集料混凝土可耐火4h；

⑵ 抗震性能好：由于它密度小、质量轻、弹性模量低，因而在地震荷载作用下所承受的地震力就小，对冲击能的吸收很快，减震效果显著。

⑶ 抗渗性好：由于高强轻集料混凝土的“双微孔”微泵性能，其界面粘结非常好，堵住了水路，抗渗性能优良。

⑷ 高抗裂性：在同样的约束条件和温差作用下，轻骨料混凝土的开裂趋势较小。

⑸ 在高耐久性方面，由于轻骨料与砂浆之间的良好弹性协调性减少了内应力及相应的微裂纹，轻骨料与砂浆之间粘接紧密，强化了普通混凝土中最薄弱的环节，抗渗性和耐久性都非常好。

⑹ 综合技术经济效果好：尽管高强轻集料混凝土单方造价比同强度等级的普通密度混凝土高，但由于其减轻了建筑物的自重、降低基础处理费用、缩小结构断面和增加使用面积，可降低工程造价 5━ 10％，同时可以增加桥梁跨度，因而具有显著的综合经济效益。

13. ①水下部位混凝土工程：矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。3分

②大体积混凝土工程：矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。3分

③北方水位升降处混凝土工程：普通硅酸盐水泥。2分

④海港工程：矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。2分

- 五、计算题

- 取500 g干砂，经筛分后，其结果见下表。试计算该砂细度模数，并判断该砂是否属于中砂。

| 筛孔尺寸(mm) | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | ＜0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量(g) | 8 | 82 | 70 | 98 | 124 | 106 | 14 |

- 某房屋的混凝土柱，其尺寸为：300 mm×300 mm×3600 mm，采用C：S：G＝1：2：3.72，W/C=0.57的配合比。试计算制作此柱四种材料的用量。(混凝土的表观密度按2400 kg/m3计算)。

- 某混凝土的设计强度等级C25，坍落度要求为30～50 mm，所用原材料为：水泥：强度等级为32.5的矿渣水泥，强度富裕系数为1.05，密度ρc＝3.0 g/cm3，中砂：表观密度ρos＝2600 kg/m3，堆积密度ρ′os＝1500 kg/m3，，碎石：ρog＝2700 kg/m3，ρ′og＝1550 kg/m3。已知：标准差为2.5 Mpa，强度保证率系数为1.645，单位用水量为180 kg，砂率为32%，A＝0.46，B＝0.07。求：用体积法计算1 m3混凝土中各组成材料的用量。

- 已知混凝土的配合比为1：2.5：4.0，W/C＝0.50，混凝土拌合物的表观密度为2 400 kg/m3，计算1m3混凝土各材料的用量。

- 已知某混凝土楼板的实验室配合比为C：S：G＝1：2.4：4.1，W/C＝0.6，单位用水量为180 kg。现测得施工现场所和砂子含水率为3 %，石子含水率为1 %。求混凝土的施工配合比。

- 用32.5强度等级的普通水泥拌制普通混凝土，混凝土配合比为1：2.1：4.0，W/C=0.59，实测混凝土拌合物的体积密度ρoh=2 450 kg/m3，试计算：

①1立方米混凝土各项材料用量是多少？

②如果需要拌制此混凝土100立方米，需要水泥多少千克？砂、石各多少立方?(已知：砂、石的堆积密度分别为：ρos′=1480 kg/m3，ρog′=1550 kg/m3)

- 设计某非受冻部位的钢筋混凝土，设计强度等级为C25。已知采用42.5强度等级的普通硅酸盐水泥，质量合格的砂石，砂率为34 %，单位用水量为185 kg，假设混凝土的体积密度为2450 kg/m3，试确定初步配合比(γc=1.0，A＝0.47，B＝0.29，t=－1.645，σ＝5.0 Mpa)。

- 采用42.5强度等级的普通硅酸盐水泥配制混凝土。施工配合比为：水泥336 kg，水129 kg，砂685 kg，碎石1260 kg。已知砂、石含水率分别为5 %、1 %。问该配合比是否满足C25混凝土的要求(γc=1.0，A＝0.47，B＝0.29，t=－1.645，σ＝5.0Mpa)。

答案

1.分计筛余和累计筛余的计算结果见下表：

| 筛孔尺寸(mm) | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | ＜0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量(g) | 8 | 82 | 70 | 98 | 124 | 106 | 14 |
| 分计筛余(%) | 1.6 | 16.4 | 14.0 | 19.6 | 24.8 | 21.2 |  |
| 累计筛余(%) | 1.6 | 18.0 | 32.0 | 51.6 | 76.4 | 97.6 |  |

该砂属于中砂。

2. 混凝土柱的质量为m=0.3×0.3×3.6×2400=777.6kg

故水泥用量为 kg

砂的用量为ms=2mc=2×106.7=213.4 kg

石子的用量为mG=3.12mc＝3.12×106.7＝396.9 kg

水的用量为mW=0.57mc＝0.57×106.7＝60.8 kg

3.①fcu,0=fcu,k+1.645σ=25+1.645×2.5=29.1Mpa

②fcu,0=Afce(cw−B)，所以

cw=29.10.46×32.5×1.05+0.07=1.923　wc=0.52

③w=180 kg

④c=wwc=1800.52=346 kg

⑤Sp=32%

⑥wρw+Cρc+Sρos+GρOg+10=1000  180+3463.0+S2.6+G2.7+10=1000

所以　 S=593kg G=1260kg

4.答：水泥用量C，则S＝2.5C，G＝4.0C，W＝0.5C

所以C＋2.5C＋4.0C＋0.5C＝2400

所以C＝300 kg

S=750 kg

G=1200 kg

W=150 kg

5. W＝180 kg

所以　C=WWC=1800.6=300 kg    S=2.4C=2.4×300=720 kg

G=4.1C=4.1×300=1230 kg

则施工配合比为：C′＝C＝300 kg

S′＝S(1+3%)=720×(1+3%)=742 kg

G′=G(1+1%)=1230×(1+1%)=1242 kg

W′＝W－S×3%－G×1%＝180－720×3%－1230×1%＝146 kg

6. ①设1m3混凝土中水泥用量为C，则砂S＝2.1C，石G＝4C，W＝0.59C

C+W+S+G＝ρoh

C+0.59C+2.1C+4C=2450

C=318Kg

则S＝2.1C＝2.1×318＝668 kg     G=4C=4×318=1272

W=0.59C=0.59×318=188 kg

  - 配制此混凝土100立方米需要水泥：318×100＝31800 kg

砂：668×100/1480=45 m3

石：1272×100/1550=82 m3

7. ①C25混凝土的配制强度fcu=fcu,k+1.645σ=25+1.645×5=33.2 Mpa

②确定水灰比：fcu=AfCe(C/W－B)，33.2＝0.47×1.0×42.5(C/W－0.29)，W/C＝0.51

③确定水泥用量：C＝W×C/W=185×1/0.51=363 kg

  - 确定砂石用量：ρoh=C+W+S+G　即2450＝363+185+S+G

SP＝S/(S+G)    即34%＝S/(S+G)

解得S＝647 kg　　　G＝1255 kg

初步配合比为C＝363 kg　W＝185 kg　S＝647 kg　G＝1255 kg

8.  ①C25的混凝土的配制强度fcu=fcu,k+1.645σ=25+1.645×5＝33.2MPa

  - 砂和石中的含水量WS＋G＝685×5%/(1+5%)+1260×1%/(1+1%)

=45 kg

拌和水总量为W＝WS＋G＋W施＝45+129＝174 kg

混凝土的强度f28= Afce(C/W－B)=0.47×1.0×42.5×(336/174－0.29)=32.8 Mpa

③因为fcu＞f28所以该配合比不满足C25混凝土的要求。

第五章 沥青及沥青混合料

一、判断题

1.石油沥青的温度稳定性是用耐热度表示的。(  错   )

2.石油沥青的牌号越大，其粘滞性越大。(  错   )

3.石油沥青的软化点越低，温度敏感性越小。(  错   )

4.石油沥青的延度越大，说明塑性越好。(  对   )

5.石油沥青的技术性质与其组分的相对含量有关。(   对  )

6.石油沥青的组成中地沥青质的含量越多，则温度敏感性越大，粘性越小。(  错  )

二、填空题

1.工程中应尽量选用温度敏感性_小___的石油沥青。

2.APP改性沥青防水卷材特别适合用于_炎热地区__。

3.石油沥青中的树脂含量越___多___，则沥青的塑性越高。

4.石油沥青中的主要有害成分是___蜡____。

5.石油沥青中的__地沥青质____越多，则沥青的针入度越低。

6.沥青制品在使用几年后，出现变硬、开裂现象是因为_老化____。

7.石油沥青的主要成分是油分、_树脂____和_地沥青质___。

8.石油沥青的技术性能指标有_针入度_、_延度_、_软化点 __，并分别表示沥青的_粘性___、_塑性__和___温度稳定性______性。

9.石油沥青牌号越低(由200号到10号)，则沥青针入度越_小_，软化点越_大_、延度越__小_，这说明沥青的粘性越__好__，塑性越__差_，温度敏感性越___小_。

10.石油沥青的温度敏感性是指__粘性__和__塑性____随温度升降而变化的性能，__软化点_是反映温度敏感性的指标。

11.防水工程中为避免夏季不致流淌，应选用温度敏感性较_小___的沥青。

12.石油沥青中掺入矿质细粉后，则使沥青的粘性_增大__，温度敏感性_降低__。

13.地下的混凝土工程，涂刷沥青冷底子油后，使材料表面由_亲水_性变为_憎水_性，从而提高了防水性能。

14.沥青之所以能制出性能优良的柔性防水材料，主要原因在于沥青具有良好的_塑性__。

15.从石油沥青组分的变化角度来看，造成沥青老化的主要原因是_有__油分_含量减少，_地沥青质__含量增加。

三、选择题

1.石油沥青的组分(油分、树脂及地沥青质)长期在大气中将会转化，其转化顺序是( A )。

A.按油分→树脂→地沥青质的顺序递变

B.按地沥青质→树脂→油分的顺序递变

C.固定不变　         D.不断减少

2.软化点较高的沥青，其(  B )较小。

A.黏性　B.温度敏感性　C.塑性　D.大气稳定性

3.评定粘稠沥青粘滞性的技术指标是(  B )。

A.软化点        B.针入度        C.标准粘度       D.延度

4.划分石油沥青油毡标号的依据是( B )。

A.每平方米油毡的质量数        B.原纸每平方米的质量克数

C.原纸的厚度                  D.每平方米油毡中的石油沥青质量克数

5.建筑石油沥青的牌号的数值表示的是(　B　)。

A.沥青中油分的含量　　　　　　B.针入度平均值

C.延度平均值　　　　　　　　　D.软化点平均值

6.建筑石油沥青的牌号越大，则沥青(　B　)。

A.粘性越大　　　　　　　　　　B.塑性越大

C.软化点越高　　　　　　　　　D.使用年限越长

7.沥青防水卷材在粘贴时，应采用(　D　)。

A.防水涂料　　　　　　　　　　B.乳化沥青

C.石油沥青　　　　　　　　　　D.沥青玛碲脂

8.油分、树脂和地沥青质是石油的三大组分，长期在大气条件下三个组分是(　D　)。

A.固定不变　　　　　　　　　  B.都在逐渐减少

C.互相转化　　　　　　　　　  D.逐渐递变

9.石油沥青油纸和油毡的标号是以(　D　)表示的。

A.油纸油毡的耐热度　　　　　　B.油纸油毡的抗拉强度

C.油纸油毡的重量　　　　　　　D.油纸油毡原纸每平方米的重量